LLQ 1927

产品种类: 液体的，韧性改性的，不含促进剂的酸酐固化剂

产品性能:与环氧树脂配合使用，机械和电气性能非常好，耐热冲击性能好，优异的耐电击穿强度。固化后韧性非常好，防开裂，对金属材料有很强的粘接力。

产品应用: 适合于对韧性、电性能以及机械性能要求较高的灌封、浇铸等电气电子行业。配合环氧树脂可以配成中高压绝缘材料，比如开关和电器部件，电热套管和互感器以及干式变压器的灌封；也可用于承受压力的结构部件。

技术指标：

| 外观 | 微黄色透明液体 |
| --- | --- |
| 粘度，25℃，[mPas] | 300-500 |
| 密度，25℃，[g/cm3] | 1.15-1.20 |
| 闪点 [℃] | 约145 |
| 蒸汽压 25℃，[Pa] | 约0.5 |

## 使用方法：

## 1.基本配方 环氧树脂E 51 ：100份；固化剂 LLQ 1927：100份，填料适当,促进剂：0.3－1.0％

## 固化条件：90℃~140℃下2－10小时。本配方仅供参考，用户可根据产品需要做适当调整。同时推荐后固化工艺以提高产品的机械和电气性能.

## 2.机械性能和电气性能（E 51/LLQ 1927/填料=100:100:240, 80℃*6 h＋130℃*10 h固化）

| 拉伸强度 | MPa | 70－80 | 马丁耐热温度 | ℃ | 65－75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断裂伸长率 | % | 2.5－3.0 | 玻璃化转变温度 | ℃ | 65－75 |
| 拉伸E模量 | MPa | 9,400-9,800 | 线性热膨胀系数 | 10－6K-1 | 41-46 |
| 弯曲强度 | MPa | 135－145 | 热寿命等级 | 20000h | F级 |
| 表面应变 | % | 1.8－2.2 | 耐热历程 | 热失重 | 20000h/5000h | 177/206 |
| 压缩强度 | MPa | 120－130 |  | 弯曲强度 |  | 184/245 |
| 冲击强度 | KJ/m2 | 12-15 | 耐高压电弧性能 | S | 181－185 |
| 导热性 | W/mK | 0.8-0.9 | 密度(填料含量: 60% by wt.) | g/cm3 | 1.77-1.81 |
| 击穿强度 | kV/mm | 18-22 | 耐电解液腐蚀性 | grade | A-1 |

## 包装与贮存：225升铁桶包装或者25升塑料桶，密封存放在阴凉干燥处，保质期一年

重要提示：我们保证在通常的运输和贮存条件下，以上产品在保质期内均不会出现任何质量问题。但由于我们无法控制产品具体的应用领域、使用方法和工艺条件等因素，所以我们不承担这方面的相应责任。我们建议客户在正式使用之前应先对其性能进行测试，并遵循正确的使用方法。本资料所包含的所有信息，并不具备任何法律效力。